Пленка SCOTCHLITE 983: Технический бюллетень ОПИСАНИЕ Световозвращающая пленка 3М SCOTCHLITE алмазного типа серии 983 предназначена для контурной маркировки задней и боковых сторон транспортных средств с целью повышения их видимости на дороге в темное время суток для других участников дорожного движения. Пленка SCOTCHLITE 983, обладающая высокой световозвращающей способностью, состоит из призматических линз, находящихся в прозрачном полимере и защищенных синтетической пленкой. Оборотная сторона материала с нанесенным самоклеящимся клеевым составом покрыта защитной подложкой. Преломляющие углы призм позволяют ориентировать световозвращающую пленку с поворотом как на 0°, так и на 90°, что делает ее видимой при углах падения как менее, так и более 60°. Эта особенность имеет важное значение при движении транспортных средств на перекрестках, при маневрах, поворотах и парковке вдоль проезжей части. Подложка: Прозрачный полимер Толщина: 360-400 мкм Устойчивость: 5 лет Ширина ленты: 55 мм Длина рулона: 50 м СВОЙСТВА Цвет: Желтый 983-71 Клеевой состав: Самоклеящийся Минимальная температура наклеивания: 15 °C (пленка и основа) Максимальная температура наклеивания: 38 °C (пленка и основа) Защитная подложка: Прозрачный полимер КОЭФФИЦИЕНТ СВЕТОВОЗВРАЩЕНИЯ Значения коэффициентов световозвращения для пленок этого типа (не побывавших в эксплуатации) приведены ниже в размерности Кандела * Люкс-1 * м-2 [кд*лк-1*м-2]. Измерения выполнены по методике, изложенной в публикации № 54/1982 МКО, при освещении образцов стандартным источником света А МКО и углах освещения и наблюдения, лежащих в одной плоскости.

| Пленка 983-71 | Угол наблюдения** =1/3° Номинальный коэффициент световозвращения |
| --- | --- |
| Угол падения* =0 | =5° | 30° | 40° | 60° |
| Желтый | 500 | 200 | 150 | 25 |

* Угол падения - угол, образованный световым лучом, падающим на поверхность в какой-либо точке, и перпендикуляром к поверхности в той же точке. ** Угол наблюдения - угол, образованный световым лучом, падающим на световозвращающую поверхность, и световым лучом, возвращающимся к наблюдателю. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Прорезать пленку вокруг заклепок, между швами, стыками и в местах перекрытия панелей. Наклеивать пленку только на плоские поверхности. Не наклеивать пленку на сильно изогнутые поверхности. Не наклеивать пленку внахлест. По всем вопросам применения материала обращайтесь к представителю компании ЗМ. КОРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ Коррозионная стойкость пленки SCOTCHLITE 983 соответствует требованиям стандарта ISO 9227. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Приводимые значения являются типовыми, не предназначенными для спецификаций. Действующие спецификации предоставляются по письменному запросу, который следует направлять в региональное представительство компании 3М или уполномоченному дистрибьютору. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Свойство | Метод испытания | Результат |
| --- | --- | --- |
| Толщина | Микрометр | 0.36-0.4 мм |
| Стабильность размеров | Образец 20х20 см с клеевым слоем | Изменение менее 3.2 мм во всех направлениях в течение 24 часов при комнатной температуре |
| Климатическая устойчивость | Образец подвергается воздействию температур в диапазоне от -34°C до 94°C и наклеивается в строгом соответствии с инструкциями 3М | Не расслаивается, не отклеивается от поверхности, не выцветает, не растрескивается |
| Белизна (Коэффициент яркости, Y) | Методика CIE No 15 при освещении источником D65 в угловой конфигурации 45/0 | Типовое значение: 37 |

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ Пленка наклеивается на алюминиевые пластины, предварительно выдержанные в течение 24 часов при температуре 23 °C и относительной влажности 50%. Пластины с пленкой проходят 10 циклов погружения в химикат на 10 секунд с промежутком в 20 секунд.

| Тип воздействия | Результаты |
| --- | --- |
| Контрольное топливо | Нет следов воздействия |
| Дизельное топливо | Нет следов воздействия |
| Бензин со свинцовыми присадками | Нет следов воздействия |
| Керосин | Нет следов воздействия |
| Моющее средство TSP | Нет следов воздействия |

ХРАНЕНИЕ Пленку световозвращающую SCOTCHLITE алмазного типа серии 983 необходимо хранить в чистом, сухом, прохладном, закрытом от солнца помещении, предпочтительно при температуре 18...28 °C и относительной влажности 30-60%. При этом новые рулоны пленки складируются нераспакованными, а частично использованные - укладываются обратно в заводскую упаковку или развешиваются на осевых перекладинах. Срок хранения пленки составляет 2 года. ОЧИСТКА Наклеенную пленку можно мыть вручную губкой или мягкой салфеткой, смоченной в теплой воде с добавлением моющего средства, и затем тщательно промывать чистой водой. При использовании струйных моющих агрегатов необходимо соблюдать следующие правила: Давление струи не более 80 бар Температура воды не более 60 °C Расстояние до поверхности пленки не менее 30 см Угол струи не более 45° от перпендикуляра к поверхности пленки В открытых торцевых ячейках пленки может накапливаться грязь, не влияющая на функциональные характеристики маркировки, однако попытка смыть такие загрязнения струей воды может привести к отклеиванию пленки по краям.